数显万能冲击试验机操作规范

1 根据试验要求，确定好锤体质量和冲击高度，制作好试样。
2 确定锤体质量。

3 将锤杆从锤座下的滑套中穿上，并将选定的砝码套在锤杆上，拧紧螺母。
4 打开电源，进入工作状态。
5 按“下降”键，将磁铁下降到底部，触到锤体，按“停止”键，以便于安装试样。
6 将试样置于V型铁上。
7 在数显表上设定所需的高度。按“O”键上排数码管显示PASS时，在下排数码管输入密码“0001”后，上排数码管显示“n"时，在下排数码管输入所需的高度尺寸。

8按“吸锤”再按“上升”键，升至预定高度后自动停止或按“停止”键。
9冲击：先按一下“预落锤”键，使此键上指示灯亮，再按下“落锤”键，锤体下落，冲击试样。

10当锤体冲击试样后，试样没破碎使锤体产生反弹时，光电信号控制抱锤机构迅速将反弹锤体夹（接）住，达到防止二次冲击的目的。
11取出试样，再放入新试样，重复步骤，中途也可进行一些调整检查工作。
12关机：关闭电控箱电源开关和总电源。

13、主要技术参数及规格
锤体质量：0.25kg、0.5kg、0.8kg、1.0kg、1.25kg、1.6kg、2.0kg、2.5kg、3.2kg、4.0kg、5.0kg、6.3kg、8.0kg、10.0kg

最大冲击能量：30J（50J）；最小冲击能量：0.14J

高度定位误差：≤1mm；最小冲击速度：3米每秒；落球点中心误差：≤2mm

锤体质量：0.25kg--10kg；锤头曲率半径:R4、5、6.5、7.5；冲击高度：0--1500mm；

电源：AC220V±10%，10A

14、试验依据：GB/T20641-2006/IEC62208:2002标准。

| IK代码 | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撞击能量（J） | a | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 注：1、a 根据该标准不需保护. 2、JP柜外部机械撞击防护等级IK10，撞击能量：20J. 3、XM配电箱外部机械撞击防护等级IK05，撞击能量：0.7J. DFW低压电缆分支箱外部机械撞击防护等级IK10，撞击能量：20J. |

15、落锤冲击能量与高度锤重对照表

| 冲击能量 （J） | 0.5 | 0.7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锤体重量 （kg） | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.5 |
| 落锤高度 （m） | 0.116 | 0.162 | 1.160 | 0.595 | 0.893 | 1.190 | 1.785 | 2.0 |